Műszaki adatlap

Three Bond 2089B


Epoxi tömítő kitt fémekhez
1. Termékleírás

A ThreeBond 2089B olyan epoxi kitt ragasztórúd, amelyben a ragasztó gyanta és a vulkanizálószer koncentrikus rétegekben helyezkedik el. Ennek köszönhetően nem szükséges a ragasztót ás a vulkanizálószert külön-külön kimérni. Húzzon kesztyűt, vágja le a szükséges mennyiséget és gyúrja össze kézzel. 2-3 perc alatt elkezd kikeményedni, mivel a kitt alapanyaga gyorsan kikeményedő epoxigyanta. 1óra elteltével, pedig fém keménységű lesz, így lehet fúrni, csiszolni, menetezni és festeni.
A termék fém alkatrészek (gépkocsi, munkagép, berendezések, stb.) töltésére, tömítésére, ragasztására, illetve javítására alkalmas. Számos más anyagon is alkalmazható, úgymint fa, üveg, kőzetek, kerámiák, műanyagok. (Mindemellett nem ragasztja a "nehezen ragasztható" anyagokat, mint a polietilén, polipropilén, nylon, szilikon gyanta, fluor tartalmú műanyagok és  lágy PVC-t.)
(Az alábbiakban, a ThreeBond-ra a TB rövidítés utal.)

2.      Tulajdonságai
1) A ragasztó és a vulkanizálószer együtt vannak kiszerelve. Vágja le, gyúrja össze és kikeményedik. Így nem pazarolódik el az anyag és a hatékonysága jelentősen fokozódik.

2) Nagyon gyorsan kikeményedik. 2-3 perc alatt elkezd kikeményedni és 1 óra elteltével már megmunkálható, pl. vágható. Alacsony hőmérsékleten magas a kikeményedő képessége.
3) Hővel szemben kíváló az ellenállóképessége.

4) Kitt típusú epoxi gyantáról van szó, így még függőleges felületeken sem csorog le, nem folyik meg.
3.      Felhasználási terület

1) Gépkocsi horpadásainak kitöltése, a tank, a vízhűtő, az olajtartály, illetve a kipuffogódob repedéseinek vagy lyukainak javítása.

2) Szerszámgépek csavarmenetes lyukainak javítása.

3) Csővezetékek csatlakozásának, illetve repedéseinek javítása.

4) Különféle fém alkatrészek rögzítésének javítása.

4.       Jellemzők

	A próbák adatai
	Mértékegység
	Gyanta
	Vulkanizálószer
	Tesztelési Módszer

	Szín
	
	Kívül:szürke
	Belül:fekete
	3TS-201-02

	A kikeményedett kitt fajsúlya
	
	2,15
	3TS-213-02

	Kötőképesség ideje
	perc
	4
	3TS-220-09•1

	Standard Kikeményedési Körülmények
	25ºC x 1 óra x illetve 60ºC x 10perc


•1 : 40 g esetén. A kikeményedés exoterm folyamat.
* A fenti értékek nem szavatolt illetve, meghatározott értékek, csupán kísérleti adatok.
 5.1     Kikeményedés utáni jellemzők
	A próbák adatai
	Mértékegység
	Eredmény
	Tesztelési Módszer

	Keménység
	
	25ºC x 1 óra: D 73
	3TS-215-01 



	
	
	25ºC x 2 óra: D 81
	

	
	
	25ºC x 24 óra: D 87
	

	Nyírószilárdság
	MPa


	25ºC x 1 óra: 5,2
	3TS-301-11

(Fe/Fe: SPCC-SD)

	
	
	25ºC x 2 óra: 8,0
	

	
	
	25ºC x 24 óra: 8,8
	

	Nyomószilárdság
	MPa


	25ºC x 1 óra: 28,0
	3TS-321-01

(12 x 12x 24 mm)

	
	
	25ºC x 2 óra: 42,3
	

	
	
	25ºC x 24 óra: 71,8
	


* A fenti értékek nem szavatolt illetve, meghatározott értékek, csupán kísérleti adatok
5.2     Nyírószilárdság különböző anyagokon tesztelve 

	Anyag megnevezése
	Nyírószilárdság
	Anyag megnevezése
	Nyírószilárdság

	Alumínium
	7,2
	Rozsdamentes acél
	7,3

	Sárgaréz
	6,8
	Kemény PVC
	3,0

	Vörösréz
	8,0
	Epoxi üveg
	6,9

	Kerámia
	6,3
	Funérlemez
	3,1•1

	Üveg
	3,8 •1
	
	


•1  Anyaghiba

* Mértékegység: Mpa (kgf/cm²(, Kikeményedési Körülmények: 25ºC x 24 óra, Tesztelési 

   Módszer: 3TS-301-11
* A fenti értékek nem szavatolt illetve, meghatározott értékek, csupán kísérleti adatok.

5.3    Hőellenállás (ºC)

	Mértékegység
	Hőbomlás kezdeti hőmérséklete
	Hőbomlás hőmérséklete
	Tesztelési Módszer

	ºC
	260
	360
	3TS-501-01


6.      Használat

1) A munkadarabok felszínének előkészítése
      Távolítsa el a nedvességet, olajat, rozsdát és egyéb szennyező anyagokat a felszínről.   

      Az olajat hígítóval távolítsa el.

2)  Kikeverés

      Távolítsa el az átlátszó csomagoló fóliát, késsel vágja le a szükséges mennyiséget, és 

      védőkesztyűt használva keverje, gyúrja  össze a gyantát addig, amíg a keveréknek 
      egységes színe nem lesz. Az előírt keverési idő kb. 2 perc. A keverék       
      kikeményedése 25ºC-on 2-3 perccel a keverék felmelegedése után megkezdődik.   

3)   Alkalmazás

      Nyomja a kittet az összeragasztandó, illetve a javítandó részek felületére. A ragasztás során ill. után 
      kérjük, rögzítse az összeragasztandó részeket.

4)   Kikeményedés

         25ºC-on a kitt 2-3 percen belül elkezd kikeményedni és 30-60 perc alatt fém keménységű lesz. Kikeményedni csak az összeformázás, összegyúrás után kezd. Az anyag  a lejátszódó kémiai reakció hatására keményedik ki. Ezért 3 percen belül fel kell használni a keveréket.
7.      Kezelési útmutató

1) Alkalmazás előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelően és a megfelelő célra kívánja használni a terméket.
      2)   Nem elég gondos kikeverés esetén nem keményedik ki teljesen az anyag és ezért a ragasztás nem köt rendesen.

      3)   Vannak olyan anyagok, amelyek roncsolódnak a ragasztó által. Ragasztás előtt győződjön meg, hogy az Ön által ragasztani kívánt anyagra nincs-e ilyen hatással a ragasztó. Ha bármilyen probléma felmerül, akkor ne használja a ragasztót.
      4)   A levegő nedvesség tartalma tönkreteheti a ragasztót. Ezért minden egyes használat után csomagolja be az átlátszó fóliába, tegye vissza a dobozába és zárja le azt. 
     5)   A gyanta e tulajdonsága miatt a ragasztó némi elszíneződést okozhat.
     6)   Mivel kikeveréskor hő termelődik, vigyázzon nehogy megégesse magát.

     7)   Gyermekektől távol tartandó.

     8)  Szobahőmérsékleten 1 óra alatt keményedik ki. 10ºC-nál alacsonyabb hőmérsékleten lassabban keményedik ki. Szükség esetén melegítse.        

     9)   Egészségre ártalmas anyag. Bőrrel ne érintkezzen. Ne lélegezze be a gőzeit.

    10) Viseljen megfelelő védőöltözetet: védőmaszkot, nem áteresztő védőkesztyűt és védőszemüveget. Jól szellőző helységben, vagy elszívóval ellátott helyen alkalmazza.   

    11)  Ha a szemébe került, legalább 15 percen át folyóvízben mossa ki és vizsgáltassa meg orvossal.

    12)  Ha a kitt bőrrel érintkezett, szappanos vízzel mossa le.

8.     Tárolás

        Használat után óvja a direkt napfénytől, magas hőmérséklettől, szennyeződéstől, és a nedvességtől.
9.    Hulladékkezelés
       Keressen fel egy veszélyes hulladékkezelőt, aki megfelelő eligazítást tud nyújtani.

Csak ipari alkalmazásra! 

(Nem háztartásban történő felhasználásra készült.)

Használat előtt, kérjük, olvassa el az alábbi értékesítési feltételeket.

1) A fenti technikai jellegű információk kísérleti értékek, amelyeket a saját kutatásaink során kaptunk. Nem vállalunk garanciát az adatok pontosságára ill. helyességére. A felhasználónak kell eldöntenie, hogy a termék valóban megfelel-e a kívánt felhasználásnak és vállalnia a felelősséget minden általa okozott veszélyért. A garancia csak a láthatóan hibás áru kicserélésére vonatkozik.

2) Nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő használatából adódó sérülésekért és károkért.

3) Nem vállalunk felelősséget semmilyen a fentiekben nem említett tárgyban, hacsak nem a szerződésben erről kölcsönösen nem egyeznek meg. 
Kizárólagos képviselet:

Hungaro System’s Kft     1016 Budapest, Zsolt u. 8/a. I/1.
    Tel.: (+361) 225-8888, 225-8889
Fax: (+361) 225-8685
E-mail: hskft@hskft.hu
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