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	TRADING AND DISTRIBUTION LTD.



                                     Minőségi Tanúsítvány

                                                                                                                                           MSZ EN ISO

                                                                                                                                             14001:2011

                                                         BA-38

Átlagban 10% talcumot tartalmazhat minden esetben.
Az anyag 70%-ban Kopolimer és 20%-ban Homopolimer.


                                                     Measurer:         Jakab Sándor   









             
                               Number of document:               1415
	Material:
	
	
	PP Black Regranulate

	ID Lot number:
	
	            
	

	Time of measure: 
	
	

	Number of transport document:
	
	                     
	

	Time of transport:
	
	
	

	Transported quatity:
	
	

	


Measure results:

	            Operation
	Unit
	Method
	Specification
	Result

	Density
	g/cm3
	ISO 1183
	
	0,9

	MVR (230 °C/2,16kg)
	cm³/10min
	ISO 1133
	8,565-14,333
	11,870

	Ash content
	%
	
	
	-

	E-modulus
	Mpa
	ISO 527
	
	1650

	IZOD NOTCHED IMPACT (23°C)
	kJ/m²
	ISO 180-1A
	
	5

	VICAT (50°C/h-50N)
	°C
	ISO 306
	-
	80

	UL94
	-
	-
	-
	-


[image: image2.jpg]ICC-CHEMCL




H-1173 Budapest, Pesti út 237. ● Tel./Phone: (36-1) 883-8840/48 ● Fax:(36-1) 700-1559

Postai cím: 1660 Budapest, Pf. 374. ● Mail address: H-1660 Budapest, P.O.B. 374.

E-mail: icc@iccchemol.hu ● Internet: www.iccchemol.hu


[image: image1.png][image: image2.jpg]_971068546.doc
[image: image1.png]ICC

cc-c EMOL








